DINITROL 6010

PYRMOPLAST SUPER SOFT

Savybės:	DINITROL 6010 – dviejų komponentų poliuretano glaistas, skirtas užpildyti ir užlyginti įlenkimus automobilio kėbulo paviršiuje ar ant gaminių iš metalo, išlyginti nelygumus betone, mūre ar ant medžio paviršiaus.

Įlenkimai ar įdubos iki 10 mm gylio gali būti lengvai užlyginti ant vertikalių paviršių vienu kartu. Glaistas DINITOL 6010 gerai sukimba beveik su visais paviršiais – plienas, gruntai, 2 komponentų glaistai ir pašiauštas dažų paviršius.

DINITROL 6010 netinka naudoti ant metalo, dažyto termoplastiniais dažais, nes  tada gali atsirasti įtrūkimų bei blogėja sukibimas. Su aliuminiu ar jo lydiniais rekomenduojama atlikti eksperimentą, nes priklausomai nuo sudėties gali būti geras arba blogas sukibimas.

Paviršiaus paruošimas: Glaistomas paviršius turi būti švarus, be tepalo, riebalų, dulkių ir rūdžių. Dažų paviršius turi būti pašiurkštintas iki matinio. Glaistas geriau sukimba su švariu metalu, jei jo paviršius pašlifuotas.

Panaudojimas:	Glaistą DINITROL 6010 kruopščiai sumaišyti su 2-3% kietiklio pastos. Glaistą sunaudoti reikia per 5-6 min. priklausomai nuo temperatūros ir kietiklio kiekio. Maišyti tik tokį glaisto kiekį, kiek gali būti sunaudotas per 5-6 min. Priklausomai nuo paviršiaus profilio, galima vienu etapu pasiekti glaisto storį iki 10 mm. Kai reikia storesnių sluoksnių, būtina glaistyti keliais etapais, būtinai leidžiant pilnai sukietėti kiekvienam sluoksniui, prieš tepant kitą sluoksnį. Maždaug po 20 min. glaistas pilnai sukietėja ir jį galima šlifuoti. Šlifavimo metu atsivėrusios poros gali būti užpildytos, užglaistytos su smulkiagrūdžiu glaistu arba purškiamu glaistu.

Norint pilnai išvengti dažų išblukimo, kas gali atsitikti su kai kuriais dažais, užpildytas paviršius turi būti izoliuotas su izoliuojančiu laku arba nešlifuojamu užpildu.

Kai glaistomas naujai suvirintos vietos, yra labai svarbu, kad iš antros pusės suvirintos plieno lakšto vietos būtų tinkamai apsaugotos nuo korozijos – naudojant hermetiką arba tiksotropinę antikorozinę medžiagą. Tinkamai neapsaugojus nuo korozijos tokios suvirintos ir užglaistytos vietos, drėgmė pateks tarp suvirintų detalių, prasidės korozija ir ant dažų paviršiaus gali atsirasti pūslės ar įtrūkimai.

Glaistant medžio paviršių, pavyzdžiui, skyles, atsiradusias iškritus šakoms, būtina aplink skylę pašalinti dažus. Kai medis impregnuotas, būtina atlikti sukibimo testą, nes jei medžio apsaugos priemonė buvo aliejaus pagrindu, gali būti blogas sukibimas su glaistu.

Pagrindas:				Neprisotintas poliesteris

Spalva:				Šviesiai pilka

Kietiklio tipas:		50% benzoilo peroksido pasta, raudona

Tankis:				1,79 g/ml

Stireno kiekis:		14,9%

Būvis:				Tiršta pasta

Panaudojimo laikas:		 5 minutės kambario temperatūroje

Šlifavimas:				~ po 25 min. kambario temperatūroje galima šlifuoti 80 popieriumi

Saugojimas:				geriausiai 15-200C, min 12 mėn.

Pliūpsnio temperatūra:	+340C

Gamintojas:                            EFTEC Aftermarket GmbH, Vokietija

Importuotojas:                        KŪB “MAKVIS”, Vilnius, tel. 239 59 16