DINITROL 6070

Glaistas plastmasei

Privalumai ir panaudojimas:	Minkštas, labai plastiškas dviejų komponentų poliesterio glaistas specialiai skirtas remontuotų plastmasinių detalių, bamperių baigiamajam išlyginimui. Po tinkamo paruošimo DINITROL 6070 gerai sukimba beveik su visomis įprastai automobilių pramonėje naudojamomis plastmasėmis.

Savybės:	Elastiškas, trumpas kietėjimo laikas, lengvai šlifuojamas, be porų, geras sukibimas su plastmasėmis, kėbulo skydais, galvanizuotais paviršiais, pašiauštais dvikomponenčiais dažais dažytais paviršiais, stiklo audiniu (poliesterioepoksilaminatu).

Netinka:	Nenaudoti ant minkšto PVC (polichlorvinilo) plastiko, kietos gumos,  termoplastiniu dažų, PT FE, Vitono, nitro dažais dažytų paviršių, polistireno.

Panaudojimas:	Nuvalyti ir nusausinti paviršių. Kruopščiai sumaišyti reikiamą kiekį glaisto su 2% kietiklio ir tepti. Glaistą po sumaišymo būtina sunaudoti per 5 min.. Dar po 20-25 min. DINITROL 6070 glaistą galima šlifuoti.

Pagrindas:	Neprisotinta poliesterio derva.

Spalva:	Tamsiai pilka.

Dervos tipas:	Dibenzoilperoksidas.

Tankis:	1,8 g/ml

Naudojimo temperatūra:	15-250C

Pliūpsnio temperatūra:	>210C

Gamintojas:                            EFTEC Aftermarket GmbH, Vokietija

Importuotojas:                        KŪB “MAKVIS”, Vilnius, tel. 239 59 16