DINITROL 6080

Glaistas su stiklo pluoštu

Fiberplast

Savybės:	DINITROL 6080 – dviejų komponentų poliesterio glaistas, sustiprintas stiklo pluoštu. Skirtas remontuoti kiaurai prarūdijusias kėbulo vietas nearmuojant stiklo audiniu. Pilnai sukietėjus galima šlifuoti arba papildomai glaistyti glaistais DINITROL 6010 (Pyrmoplast Super) ar DINITROL 6020 (Pyrmoplast Micro Premium).

Panaudojimas : Paviršius turi būti be dulkių ir purvo, pašiurkštintas. Visi korozijos produktai pašalinti. Intensyviai sumaišyti reikiamą kiekį glaisto su 2 ar 3%  kietintojo. Gerą sumaišymą parodo raudonos kietintojo spalvos išnykimas. Priklausomai nuo temperatūros bei kietintojo kiekio sumaišytą glaistą būtina sunaudoti per 7-9 min.

Spalva:				gelsvai-žalsva

Pagrindas:				Neprisotintas poliesteris

Tankis:				1,25 g/ml

Panaudojimo laikas:		7-9 min. priklausomai nuo sąlygų

Pliūpsnio temperatūra:	340C

Sandėliavimo laikas:		~ 1 metai

Gamintojas:                            EFTEC Aftermarket GmbH, Vokietija

Importuotojas:                        KŪB “MAKVIS”, Vilnius, tel. 239 59 16