DINITROL 6090 METALU

Savybės:	DINITROL 6090   - dvikomponentis sintetinis glaistas, pasižymintis ypatingu tvirtumu bei kietumu, prilygstančiu metalui.  Skirtas naudoti kai reikia remontuoti labai surūdijusius paviršius ar būtini labai stori sluoksniai. Glaistas pasižymi geru sankabumu su plienu, geležimi, liejiniais iš geležies ir aliuminio. Išdžiūvęs ir po šlifavimo  glaistas išsaugo aliuminio spalva, kas labai tinka, kai remontuojami dirbiniai iš aliuminio ar jo liejinių. Sukietėjus glaistui DINITROL 6090 jį galima gręžti, sriegti, pjauti, šlifuoti.

Naudojimas:	Paviršius turi būti švarus, sausas, be rūdžių ir tepalo. Reikiamą kiekį glaisto gerai sumaišyti su 0,5-2% kietiklio ir užtepti ant pašiurkštinto paviršiaus. Vieno sluoksnio storis gali būti iki 4 mm. Esant reikalui, galima tepti kelis sluoksnius, tik kiekvienam sluoksniui reikia leisti sukietėti. Glaistą galima šlifuoti maždaug po 25-30 min., priklausomai nuo kietiklio kiekio. Jei po šlifavimo atsiveria nelygumai (įdubos), juos galima užpildyti glaistu DINITROL 6020 arba DINITROL 6060.

Glaisto tinkamumas naudoti:	2% kietiklis  – 5 min.

1% kietiklis – 9 min.

0,5% kietiklis – 15 min.

Pagrindas:	poliesteris

Kietiklis:	benzolo peroksidas

Tankis:	1,43 g/ml

Šlifavimas:	po 15-20 min.

Saugojimas:	9 mėn.

Gamintojas:            EFTEC Aftermarket GmbH, Vokietija

Importuotojas:         KŪB “MAKVIS”, Vilnius, tel. 239 59 16